# BLOCCO MURO DA 20

spessore muratura cm. 20 – 33x20x15

Muratura in elevazione di spessore 20 cm, retta o curva, confezionata con blocchi in laterizio tradizionale denominati Blocco Muro da 20 di dimensioni nominali 33x20x15 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura  50%, conformi al D.M. 17/01/2018, in opera con giunti orizzontali e verticali di malta cementizia, avente massa superficiale 190 Kg/m2, potere fonoisolante della parete 47,5 dB, EI 180, trasmittanza della parete 1,180 W/m2K (malta ed intonaco tradizionali).

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.