# DOPPIO UNI DA 15

spessore muratura cm. 25 – 12x25x15

Muratura in elevazione di spessore 25 cm, retta o curva, confezionata con blocchi in laterizio tradizionale denominati Doppio UNI da 15 di dimensioni nominali 12x25x15 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura  45%, conformi al D.M. 17/01/2018, in opera con giunti orizzontali e verticali di malta cementizia, avente massa superficiale 285 Kg/m2, potere fonoisolante della parete 52,7 dB, REI 120-EI 240, trasmittanza della parete 1,027 W/m2K (malta ed intonaco tradizionali).

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.