# FORATO 12x25x33

spessore muratura cm. 12 – 33x12x25

Muratura in elevazione di spessore 12 cm, retta o curva, confezionata con blocchi in laterizio tradizionale denominati Forato 12x25x33 di dimensioni nominali 33x12x25 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura  65%, conformi al D.M. 17/01/2018, in opera con giunti orizzontali e verticali di malta cementizia, avente massa superficiale 80 Kg/m2, potere fonoisolante della parete 42,4 dB, EI 30, trasmittanza della parete 1,636 W/m2K (malta ed intonaco tradizionali).

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.