# FORATO 8x15x33

spessore muratura cm. 8 – 33x8x15

Muratura in elevazione di spessore 8 cm, retta o curva, confezionata con blocchi in laterizio tradizionale denominati Forato 8x15x33 di dimensioni nominali 33x8x15 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura  55%, conformi al D.M. 17/01/2018, in opera con giunti orizzontali e verticali di malta cementizia, avente massa superficiale 70 Kg/m2, potere fonoisolante della parete 41,5 dB, EI 30, trasmittanza della parete 1,970 W/m2K (malta ed intonaco tradizionali).

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.