# POROTON 700-25 Incastro

spessore muratura cm 25 – 30x25x25

Muratura portante o di tamponamento in elevazione ad alte prestazioni di spessore pari a 25 cm in laterizio porizzato, confezionata con blocchi ad incastro verticale denominati POROTON 700-25 incastro di dimensioni nominali 30x24,5x25 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura  55%, conformi al D.M. 17/01/2018, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 15 N/mm2, conducibilità termica del blocco λ10,dry 0,178 W/mK, legati con giunti orizzontali di malta cementizia classe M5; potere fonoisolante della parete 47,9 dB, REI 120-EI 180, sfasamento termico 11,18 ore e trasmittanza della parete pari a  0,652 W/m2K (malta ed intonaco tradizionali).

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.