# POROTON 700-35 EVO Incastro

spessore muratura cm 35 – 23x35x25

Muratura portante o di tamponamento in elevazione ad alte prestazioni termiche di spessore pari a 35 cm in laterizio porizzato, confezionata con blocchi ad incastro verticale denominati POROTON 700-35 EVO Incastro di dimensioni nominali 23x35x25 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura  53%, conformi al D.M. 17/01/2018, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 15 N/mm2, conducibilità termica del blocco λ10,dry 0,130 W/mK, legati con giunti orizzontali di malta cementizia classe M5; potere fonoisolante della parete 50,7 dB, REI 240-EI 240, sfasamento termico 18,92 ore e trasmittanza della parete pari a  0,368 W/m2K (malta ed intonaco tradizionali) o pari a 0,315 W/m2K (intonaco esterno termoisolante spessore 2 cm e = 0,042 W/mK); conformi a quanto previsto dalla normativa sul risparmio energetico.

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.