# POROTON 700-38,5 Incastro Dlgs 311

spessore muratura cm 38,5 – 23x38,5x25

Muratura portante o di tamponamento in elevazione ad alte prestazioni termiche di spessore pari a 38,5 cm in laterizio porizzato, confezionata con blocchi ad incastro verticale denominati POROTON 700-38,5 Incastro Dlgs 311 di dimensioni nominali 23x38,5x25 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura  55%, conformi al D.M. 17/01/2018, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 15 N/mm2, conducibilità termica del blocco λ10,dry 0,131 W/mK, legati con giunti orizzontali di malta cementizia classe M5; potere fonoisolante della parete 51,2dB, REI 240-EI 240, sfasamento termico 20,53 ore e trasmittanza della parete pari a  0,344 W/m2K (malta ed intonaco tradizionali) o pari a 0,297 W/m2K (intonaco esterno termoisolante spessore 2 cm e = 0,042 W/mK); conformi a quanto previsto dalla normativa sul risparmio energetico.

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.