# POROTON 800-15

spessore muratura cm 15 – 25x15x25

Muratura per tamponamento, divisori o pareti tagliafuoco in laterizio porizzato, confezionata con blocchi lisci denominati POROTON 800-15 di dimensioni nominali 25x15x25 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura  45%, conformi al D.M. 17/01/2018, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 12,5 N/mm2, conducibilità termica del blocco λ10,dry 0,198 W/mK, legati con giunti verticali e orizzontali di malta cementizia classe M5; potere fonoisolante della parete 46 dB, EI 90, sfasamento termico 6,78 ore e trasmittanza della parete pari a  1,159 W/m2K (malta ed intonaco tradizionali).

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.