# POROTON AKustic 25/30

spessore muratura cm. 25 – 30x24.5x20

Muratura portante o di tamponamento in elevazione ad alte prestazioni acustiche di spessore pari a 25 cm in laterizio porizzato, confezionata con blocchi lisci denominati POROTON AKustic 25/30 di dimensioni nominali 30x24.5x20 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura 45%, conformi al D.M. 17/01/2018, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 15 N/mm2, potere fonoisolante 54 dB (rapporto di prova 423352 - Istituto Giordano), REI 120-EI 240, sfasamento termico 12,00 ore, conducibilità termica del blocco λ10,dry 0,182 W/mK, legati con giunti verticali ed orizzontali di malta cementizia ed aventi trasmittanza della parete pari a  0,708 W/m2K (malta ed intonaco tradizionali).

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.