# POROTON EvoTherm 33 Incastro

spessore muratura cm 33 – 23x33x25

Muratura portante o di tamponamento in elevazione ad alte prestazioni termiche di spessore pari a 33 cm in laterizio porizzato, confezionata con blocchi ad incastro verticale denominati POROTON EvoTherm 33 Incastro di dimensioni nominali 23x33x25 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura  50%, conformi al D.M. 17/01/2018, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 15 N/mm2, conducibilità termica del blocco λ10,dry 0,108 W/mK, legati con giunti orizzontali di malta cementizia classe M5; potere fonoisolante della parete 50,5 dB, REI 240-EI 240, sfasamento termico 19,71 ore e trasmittanza della parete pari a  0,337 W/m2K (malta ed intonaco tradizionali) o pari a 0,283 W/m2K (malta termica e intonaco esterno termoisolante spessore 2 cm e = 0,06 W/mK); conformi a quanto previsto dalla normativa sul risparmio energetico.

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.