# POROTON  SF 30 EVO Incastro

spessore muratura cm 30 – 23x30x25

Muratura in elevazione ad alte prestazioni termiche di spessore pari a 30 cm in laterizio porizzato, confezionata con blocchi ad incastro verticale denominati POROTON SF 30 EVO Incastro di dimensioni nominali 23x30x25 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura  55%, conformi al D.M. 17/01/2018, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 15 N/mm2, conducibilità termica del blocco λ10,dry 0,097 W/mK, legati con giunti orizzontali di malta cementizia classe M5; potere fonoisolante della parete 49,2 dB, EI 240, sfasamento termico 17,98 ore e trasmittanza della parete pari a  0,334 W/m2K (malta ed intonaco tradizionali) o pari a 0,290 W/m2K (intonaco esterno termoisolante spessore 2 cm e = 0,042 W/mK); conformi a quanto previsto dalla normativa sul risparmio energetico.

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.