# SEMIPIENO FONOASSORBENTE

spessore muratura cm. 8 – 25x8x20

Muratura in elevazione di spessore 8 cm, retta o curva, confezionata con blocchi in laterizio tradizionale denominati Semipieno fonoassorbente di dimensioni nominali 25x8x20 cm (lunghezza x spessore x altezza), percentuale di foratura 30%, conformi al D.M. 17/01/2018, in opera con giunti orizzontali e verticali di malta cementizia, avente massa superficiale 102 Kg/m2, potere fonoisolante della parete 43,6 dB, EI 30.

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

Il blocco risponde ai requisiti CAM.